附件3

防水卷材能力验证结果不满意检测机构名单（25家）

| 序号 | 样品编号 | 单位名称 | 横向拉力 |  |  | 横向延伸率 |  |  | 资质核查 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 |  |
| 35 | 095 | 湖北陆诚建设工程质量检测有限公司通山实验室 | 831 | -1.48 | 满意 | 63.3 | +3.58 | 不满意 | 有 |
| 42 | 110 | 武汉百思特建设工程检测有限公司 | 1061 | -0.58 | 满意 | 70.5 | +4.12 | 不满意 | 只有拉伸强度 |
| 46 | 170 | 湖北天华建设工程质量检测有限公司 | 1061 | -0.58 | 满意 | 69.0 | +3.74 | 不满意 | 只有拉力 |
| 57 | 245 | 武汉九方工程技术有限责任公司荆门分公司 | 778 | -2.86 | 有问题 | 63.3 | +3.58 | 不满意 | 有 |
| 70 | 035 | 武汉科正工程技术有限公司 | 891 | +0.08 | 满意 | 69.7 | +4.77 | 不满意 | 有 |
| 71 | 169 | 武汉科正工程技术有限公司红安试验室 | 979 | +2.36 | 有问题 | 63.3 | +3.58 | 不满意 | 有 |
| 101 | 220 | 武汉科大联航工程技术有限公司 | 947 | -3.34 | 不满意 | 52.1 | -0.62 | 满意 | 有 |
| 106 | 251 | 武汉建力建筑工程质量检测有限公司 | 877 | -0.29 | 满意 | 70.2 | +4.86 | 不满意 | 有 |
| 108 | 043 | 武汉工大土木工程检测有限公司 | 1061 | +4.49 | 不满意 | 53.9 | +1.82 | 满意 | 只有拉伸强度 |
| 125 | 209 | 黄石益服工程质量检测有限公司 | 890 | +0.05 | 满意 | 78.3 | +6.37 | 不满意 | 只有拉力 |
| 135 | 072 | 十堰市剑楠建设工程质量检测有限公司 | 1004 | -1.96 | 满意 | 69.9 | +3.97 | 不满意 | 只有拉力 |
| 142 | 168 | 十堰市精准建设工程检测有限公司 | 1060 | -0.61 | 满意 | 69.8 | +3.94 | 不满意 | 有 |
| 151 | 019 | 石首市鑫诚建设工程质量检测有限公司 | 857 | -0.81 | 满意 | 599.8 | -- | 不满意 | 只有拉伸强度 |
| 157 | 230 | 荆州市新海建设工程检测有限公司 | 1057 | -0.68 | 满意 | 73.3 | +4.85 | 不满意 | 只有拉伸强度 |
| 161 | 188 | 宜昌市建夷建设工程质量检测中心 | 1075 | -0.24 | 满意 | 67.7 | +3.40 | 不满意 | 有 |
| 166 | 194 | 宜昌归建工程质量检测有限责任公司 | 1078 | -0.17 | 满意 | 69.8 | +3.94 | 不满意 | 只有拉伸强度 |
| 188 | 005 | 湖北精睿建设工程检测有限公司 | 878 | -0.26 | 满意 | 62.7 | +3.46 | 不满意 | 有 |
| 213 | 225 | 湖北富思特建设工程质量检测有限公司龙感湖实验室 | 851 | -0.96 | 满意 | 80.4 | +6.76 | 不满意 | 只有拉伸强度 |
| 224 | 218 | 麻城市方圆建设工程质量检测有限公司 | 1096 | +0.27 | 满意 | 75.7 | +5.46 | 不满意 | 有 |
| 233 | 208 | 湖北佳立得建设工程质量检测有限公司 | 1108 | +0.56 | 满意 | 68.7 | +3.66 | 不满意 | 有 |
| 244 | 050 | 咸宁市厦宇建筑工程质量检测有限公司 | 1250 | +4.00 | 不满意 | 71.2 | +4.30 | 不满意 | 有 |
| 264 | 134 | 湖北民建工程质量检测有限公司 | 1236 | +3.66 | 不满意 | 74.2 | +5.08 | 不满意 | 有 |
| 265 | 156 | 湖北祥浩建设工程质量检测有限公司 | 1065 | -0.48 | 满意 | 66.3 | +3.04 | 不满意 | 有 |
| 275 | 256 | 湖北亮杰建设工程质量检测有限公司 | 1089 | +0.10 | 满意 | 69.0 | +3.74 | 不满意 | 有 |
| 276 | 026 | 神农架锦余工程技术有限公司 | 2570 | +35.96 | 不满意 | 84.9 | +7.84 | 不满意 | 无 |