附件2

能力验证结果有问题检测机构名单（62家）

| 序号 | 机构 编号 | 检测机构名称 | 细度（%） （45μm筛筛余） | 标准稠度用水量（%） | 初凝时间（min） | 终凝时间（min） | 3天抗折强度（MPa） | 3天抗压强度（MPa） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 评价 |
| 1 | 1 | 武汉华瑞卓成工程技术有限公司 | 8.66 | -0.25 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 190 | +2.03 | 有问题 | 240 | +0.89 | 满意 | 4.2 | -1.96 | 满意 | 24.2 | -0.99 | 满意 |
| 2 | 12 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司沌口分公司 | 8.73 | -0.15 | 满意 | 26.0 | -1.28 | 满意 | 182 | +1.45 | 满意 | 276 | +2.58 | 有问题 | 5.1 | -0.20 | 满意 | 24.7 | -0.76 | 满意 |
| 3 | 18 | 武汉华中智能建筑技术有限公司 | 4.22 | -0.87 | 满意 | 29.6 | +2.05 | 有问题 | 187 | +0.88 | 满意 | 245 | +0.63 | 满意 | 5.8 | +0.42 | 满意 | 28.6 | +0.04 | 满意 |
| 4 | 21 | 武汉工大土木工程检测有限公司 | 3.30 | -2.13 | 有问题 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 164 | -0.38 | 满意 | 211 | -0.71 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 30.7 | +0.89 | 满意 |
| 5 | 36 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | 5.16 | +0.43 | 满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 133 | -2.09 | 有问题 | 216 | -0.52 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 27.4 | -0.45 | 满意 |
| 6 | 37 | 武汉基石土木工程检测有限公司 | 5.04 | +0.26 | 满意 | 29.0 | +0.68 | 满意 | 122 | -2.69 | 有问题 | 216 | -0.52 | 满意 | 5.4 | -0.42 | 满意 | 30.1 | +0.65 | 满意 |
| 7 | 40 | 湖北迪泰信工程质量检测有限公司 | 6.90 | +2.82 | 有问题 | 28.8 | +0.23 | 满意 | 188 | +0.93 | 满意 | 275 | +1.83 | 满意 | 5.0 | -1.25 | 满意 | 28.3 | -0.08 | 满意 |
| 8 | 41 | 武汉公正源建筑工程质量检测有限公司 | 2.58 | -0.45 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 167 | -0.68 | 满意 | 222 | -0.87 | 满意 | 5.0 | -1.88 | 满意 | 23.3 | -2.39 | 有问题 |
| 9 | 44 | 湖北神龙工程测试技术有限公司 | 1.99 | -1.67 | 满意 | 28.8 | 0 | 满意 | 218 | +2.22 | 有问题 | 293 | +2.57 | 有问题 | 6.2 | +0.63 | 满意 | 32.1 | +0.53 | 满意 |
| 10 | 50 | 武汉江岸建筑工程质量检测有限责任公司 | 2.67 | -0.27 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 193 | +0.80 | 满意 | 282 | +2.04 | 有问题 | 5.3 | -1.25 | 满意 | 31.3 | +0.27 | 满意 |
| 11 | 61 | 中铁大桥科学研究院有限公司 | 8.59 | -0.34 | 满意 | 27.0 | +1.28 | 满意 | 150 | -0.87 | 满意 | 197 | -1.13 | 满意 | 4.8 | -0.78 | 满意 | 21.9 | -2.02 | 有问题 |
| 12 | 66 | 九方安达工程技术集团有限责任公司 | 9.76 | +1.26 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 188 | +1.88 | 满意 | 284 | +2.96 | 有问题 | 4.1 | -2.16 | 有问题 | 20.9 | -2.47 | 有问题 |
| 13 | 78 | 武汉市翔实建筑工程检测有限公司 | 2.70 | -0.21 | 满意 | 29.2 | +0.91 | 满意 | 183 | +0.23 | 满意 | 231 | -0.44 | 满意 | 7.0 | +2.29 | 有问题 | 31.0 | +0.17 | 满意 |
| 14 | 105 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司枝江分公司 | 4.60 | -0.34 | 满意 | 27.5 | -2.73 | 有问题 | 171 | 0 | 满意 | 225 | -0.16 | 满意 | 4.8 | -1.67 | 满意 | 25.7 | -1.14 | 满意 |
| 15 | 106 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心宜昌分中心 | 4.03 | +2.54 | 有问题 | 28.0 | -1.82 | 满意 | 188 | +0.51 | 满意 | 229 | -0.53 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 32.4 | +0.63 | 满意 |
| 16 | 112 | 湖北中核建设工程质量检测有限公司 | 2.04 | -1.57 | 满意 | 29.6 | +1.82 | 满意 | 185 | +0.34 | 满意 | 230 | -0.49 | 满意 | 5.8 | -0.21 | 满意 | 38.1 | +2.52 | 有问题 |
| 17 | 116 | 宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 | 8.60 | -0.33 | 满意 | 26.6 | +0.26 | 满意 | 137 | -1.81 | 满意 | 167 | -2.54 | 有问题 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 25.8 | -0.27 | 满意 |
| 18 | 123 | 宜昌市中胜建设工程试验检测有限公司 | 4.04 | +2.56 | 有问题 | 28.9 | +0.23 | 满意 | 185 | +0.34 | 满意 | 275 | +1.70 | 满意 | 6.4 | +1.04 | 满意 | 32.4 | +0.63 | 满意 |
| 19 | 125 | 湖北万祥工程技术有限公司 | 4.16 | -0.95 | 满意 | 28.7 | 0 | 满意 | 168 | -0.16 | 满意 | 289 | +2.38 | 有问题 | 6.3 | +1.46 | 满意 | 31.1 | +1.06 | 满意 |
| 20 | 135 | 襄阳志诚建设工程检测有限公司 | 5.42 | +0.79 | 满意 | 29.4 | +1.59 | 满意 | 210 | +2.14 | 有问题 | 227 | -0.08 | 满意 | 5.3 | -0.63 | 满意 | 29.0 | +0.20 | 满意 |
| 21 | 140 | 湖北起航工程技术服务有限公司 | 8.04 | -1.10 | 满意 | 25.7 | -2.05 | 有问题 | 155 | -0.51 | 满意 | 199 | -1.03 | 满意 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 28.9 | +1.12 | 满意 |
| 22 | 152 | 保康县智诚建设工程质量检测中心 | 2.79 | -0.02 | 满意 | 28.7 | -0.23 | 满意 | 141 | -2.16 | 有问题 | 233 | -0.34 | 满意 | 6.9 | +2.08 | 有问题 | 35.7 | +1.73 | 满意 |
| 23 | 155 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司 | 7.30 | -2.12 | 有问题 | 27.1 | +1.54 | 满意 | 145 | -1.23 | 满意 | 215 | -0.28 | 满意 | 5.7 | +0.98 | 满意 | 27.3 | +0.40 | 满意 |
| 24 | 156 | 湖北建威建设工程质量检测有限公司 | 1.70 | -2.27 | 有问题 | 28.8 | 0 | 满意 | 196 | +0.97 | 满意 | 245 | +0.24 | 满意 | 5.4 | -1.04 | 满意 | 26.3 | -1.40 | 满意 |
| 25 | 164 | 湖北富思特建设工程质量检测有限公司 | 1.80 | -2.07 | 有问题 | 28.4 | -0.91 | 满意 | 193 | +0.80 | 满意 | 231 | -0.44 | 满意 | 5.5 | -0.83 | 满意 | 29.2 | -0.43 | 满意 |
| 26 | 170 | 湖北量四方工程检测有限责任公司恩施分公司 | 2.56 | -0.50 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 215 | +2.05 | 有问题 | 265 | +1.21 | 满意 | 5.7 | -0.42 | 满意 | 30.3 | -0.07 | 满意 |
| 27 | 172 | 湖北神龙工程测试技术有限公司来凤分公司 | 10.90 | +2.83 | 有问题 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 163 | +0.07 | 满意 | 250 | +1.36 | 满意 | 4.6 | -1.18 | 满意 | 26.0 | -0.18 | 满意 |
| 28 | 176 | 湖北惠民检测技术有限责任公司建始分公司 | 2.55 | -0.52 | 满意 | 28.2 | -1.36 | 满意 | 140 | -2.22 | 有问题 | 225 | -0.73 | 满意 | 6.1 | +0.42 | 满意 | 32.6 | +0.70 | 满意 |
| 29 | 179 | 湖北盛和建设工程质量检测有限公司 | 4.90 | +0.07 | 满意 | 27.8 | -2.05 | 有问题 | 176 | +0.27 | 满意 | 215 | -0.56 | 满意 | 5.8 | +0.42 | 满意 | 29.5 | +0.41 | 满意 |
| 30 | 184 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司鹤峰分公司 | 6.78 | +2.66 | 有问题 | 29.1 | +0.91 | 满意 | 170 | -0.05 | 满意 | 225 | -0.16 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 28.2 | -0.12 | 满意 |
| 31 | 185 | 湖北惠民检测技术有限责任公司鹤峰分公司 | 2.55 | -0.52 | 满意 | 28.8 | 0 | 满意 | 142 | -2.10 | 有问题 | 209 | -1.50 | 满意 | 6.0 | +0.21 | 满意 | 30.0 | -0.17 | 满意 |
| 32 | 194 | 陆诚工程技术有限公司恩施实验室 | 7.05 | -2.46 | 有问题 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 162 | 0 | 满意 | 199 | -1.03 | 满意 | 4.3 | -1.76 | 满意 | 25.4 | -0.45 | 满意 |
| 33 | 196 | 湖北东锦工程质量检测有限公司恩施分公司 | 8.63 | -0.29 | 满意 | 27.5 | +2.56 | 有问题 | 173 | +0.80 | 满意 | 282 | +2.86 | 有问题 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 23.7 | -1.21 | 满意 |
| 34 | 198 | 陆诚工程技术有限公司利川实验室 | 8.00 | -1.15 | 满意 | 27.6 | +2.82 | 有问题 | 138 | -1.74 | 满意 | 222 | +0.05 | 满意 | 5.5 | +0.59 | 满意 | 29.5 | +1.39 | 满意 |
| 35 | 199 | 陆诚工程技术有限公司咸丰实验室 | 5.80 | +1.31 | 满意 | 27.6 | -2.50 | 有问题 | 163 | -0.44 | 满意 | 232 | +0.12 | 满意 | 6.1 | +1.04 | 满意 | 30.5 | +0.81 | 满意 |
| 36 | 205 | 武汉科正工程技术有限公司恩施州试验室 | 1.80 | -2.07 | 有问题 | 28.8 | 0 | 满意 | 172 | -0.40 | 满意 | 232 | -0.39 | 满意 | 5.7 | -0.42 | 满意 | 30.6 | +0.03 | 满意 |
| 37 | 213 | 黄冈市金瑞工程检测有限公司罗田分公司 | 4.70 | -0.21 | 满意 | 28.5 | -0.45 | 满意 | 195 | +1.32 | 满意 | 302 | +2.90 | 有问题 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 25.8 | -1.10 | 满意 |
| 38 | 229 | 蕲春华盛建设工程检测有限公司 | 8.29 | -0.76 | 满意 | 27.6 | +2.82 | 有问题 | 173 | +0.80 | 满意 | 228 | +0.33 | 满意 | 4.6 | -1.18 | 满意 | 24.4 | -0.90 | 满意 |
| 39 | 230 | 黄梅县建筑工程材料检测中心 | 5.26 | +0.56 | 满意 | 28.3 | -0.91 | 满意 | 190 | +1.04 | 满意 | 235 | +0.24 | 满意 | 7.0 | +2.92 | 有问题 | 29.0 | +0.20 | 满意 |
| 40 | 232 | 团风县精正建筑工程检测有限责任公司 | 8.51 | -0.45 | 满意 | 25.5 | -2.56 | 有问题 | 140 | -1.59 | 满意 | 225 | +0.19 | 满意 | 5.2 | 0 | 满意 | 28.3 | +0.85 | 满意 |
| 41 | 241 | 大冶市华成建筑工程检测有限公司 | 3.12 | -2.38 | 有问题 | 29.4 | +1.59 | 满意 | 180 | +0.49 | 满意 | 220 | -0.36 | 满意 | 5.3 | -0.63 | 满意 | 27.7 | -0.33 | 满意 |
| 42 | 243 | 阳新县建设工程质量检测中心 | 10.92 | +2.86 | 有问题 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 155 | -0.51 | 满意 | 215 | -0.28 | 满意 | 4.6 | -1.18 | 满意 | 23.6 | -1.26 | 满意 |
| 43 | 245 | 黄石市光明建筑检测有限责任公司 | 10.79 | +2.68 | 有问题 | 27.3 | +2.05 | 有问题 | 142 | -1.45 | 满意 | 255 | +1.60 | 满意 | 5.0 | -0.39 | 满意 | 22.4 | -1.79 | 满意 |
| 44 | 248 | 沙洋县宏达建筑工程质量检测有限公司 | 5.45 | +0.83 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 130 | -2.25 | 有问题 | 194 | -1.39 | 满意 | 6.5 | +1.88 | 满意 | 24.0 | -1.83 | 满意 |
| 45 | 249 | 湖北楚强工程技术有限公司 | 3.15 | -2.34 | 有问题 | 28.7 | 0 | 满意 | 148 | -1.26 | 满意 | 252 | +0.91 | 满意 | 4.9 | -1.46 | 满意 | 25.8 | -1.10 | 满意 |
| 46 | 251 | 荆门市诚安建设工程质量检测有限公司 | 7.88 | -1.32 | 满意 | 27.6 | +2.82 | 有问题 | 185 | +1.67 | 满意 | 230 | +0.42 | 满意 | 6.1 | +1.76 | 满意 | 25.9 | -0.22 | 满意 |
| 47 | 254 | 湖北万祥工程技术有限公司荆门分公司 | 5.14 | +0.40 | 满意 | 28.7 | 0 | 满意 | 158 | -0.71 | 满意 | 301 | +2.86 | 有问题 | 5.2 | -0.83 | 满意 | 28.7 | +0.08 | 满意 |
| 48 | 255 | 荆门市新晨建筑工程检测有限公司 | 9.07 | +0.32 | 满意 | 26.5 | 0 | 满意 | 170 | +0.58 | 满意 | 235 | +0.66 | 满意 | 5.8 | +1.18 | 满意 | 32.0 | +2.51 | 有问题 |
| 49 | 256 | 湖北倍通建设工程质量检测有限公司荆门分公司 | 5.18 | +0.45 | 满意 | 28.8 | +0.23 | 满意 | 171 | 0 | 满意 | 225 | -0.16 | 满意 | 4.6 | -2.08 | 有问题 | 29.6 | +0.45 | 满意 |
| 50 | 273 | 监利县正信建设工程质量检测有限公司 | 2.65 | -0.31 | 满意 | 28.5 | -0.68 | 满意 | 220 | +2.33 | 有问题 | 262 | +1.07 | 满意 | 5.9 | 0 | 满意 | 31.6 | +0.37 | 满意 |
| 51 | 290 | 神农架锦余工程技术有限公司 | 6.10 | +1.72 | 满意 | 28.6 | -0.23 | 满意 | 170 | -0.05 | 满意 | 280 | +2.02 | 有问题 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 29.9 | +0.57 | 满意 |
| 52 | 300 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 10.38 | +2.12 | 有问题 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 161 | -0.07 | 满意 | 210 | -0.52 | 满意 | 5.4 | +0.39 | 满意 | 27.0 | +0.27 | 满意 |
| 53 | 312 | 九方安达工程技术集团有限责任公司广水分公司 | 3.62 | +1.69 | 满意 | 29.6 | +1.82 | 满意 | 188 | +0.51 | 满意 | 221 | -0.92 | 满意 | 4.9 | -2.08 | 有问题 | 30.1 | -0.13 | 满意 |
| 54 | 320 | 随州立恒工程建设检测有限公司 | 5.36 | +0.70 | 满意 | 29.7 | +2.27 | 有问题 | 163 | -0.44 | 满意 | 300 | +2.82 | 有问题 | 5.1 | -1.04 | 满意 | 27.0 | -0.61 | 满意 |
| 55 | 326 | 湖北中正工程技术有限公司 | 2.80 | 0 | 满意 | 28.6 | -0.45 | 满意 | 189 | +0.57 | 满意 | 245 | +0.24 | 满意 | 6.9 | +2.08 | 有问题 | 32.9 | +0.80 | 满意 |
| 56 | 333 | 咸宁衡升建设工程质量检测有限责任公司嘉鱼分公司 | 2.90 | +0.21 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 215 | +2.05 | 有问题 | 275 | +1.70 | 满意 | 5.5 | -0.83 | 满意 | 29.3 | -0.40 | 满意 |
| 57 | 336 | 湖北鼎信建工检测有限公司 | 5.66 | +1.12 | 满意 | 29.6 | +2.05 | 有问题 | 171 | 0 | 满意 | 236 | +0.28 | 满意 | 5.5 | -0.21 | 满意 | 28.6 | +0.04 | 满意 |
| 58 | 346 | 湖北谦元工程技术服务有限公司 | 5.36 | +0.70 | 满意 | 29.2 | +1.14 | 满意 | 196 | +1.37 | 满意 | 279 | +1.98 | 满意 | 4.3 | -2.71 | 有问题 | 26.5 | -0.81 | 满意 |
| 59 | 347 | 武汉轻工工程技术有限公司孝感分场所 | 9.00 | +0.22 | 满意 | 26.2 | -0.77 | 满意 | 178 | +1.16 | 满意 | 229 | +0.38 | 满意 | 4.1 | -2.16 | 有问题 | 26.2 | -0.09 | 满意 |
| 60 | 349 | 湖北衡泰工程技术有限公司孝昌分公司 | 3.23 | +0.89 | 满意 | 29.0 | +0.45 | 满意 | 200 | +1.19 | 满意 | 295 | +2.67 | 有问题 | 5.4 | -1.04 | 满意 | 27.4 | -1.03 | 满意 |
| 61 | 351 | 云梦正兴建设工程质量检测有限公司 | 9.35 | +0.70 | 满意 | 26.8 | +0.77 | 满意 | 154 | -0.58 | 满意 | 278 | +2.68 | 有问题 | 6.2 | +1.96 | 满意 | 28.2 | +0.81 | 满意 |
| 62 | 360 | 武汉科正工程技术有限公司孝感实验室 | 5.35 | +0.69 | 满意 | 28.4 | -0.68 | 满意 | 173 | +0.11 | 满意 | 201 | -1.11 | 满意 | 5.6 | 0 | 满意 | 34.7 | +2.52 | 有问题 |