附件1

二次能力验证结果满意的检测机构名单（111家）

| 序号 | 机构 编号 | 检测机构名称 | 细度(%)（45μm筛筛余） | 标准稠度用水量(%) | 初凝时间(min) | 终凝时间(min) | 3天抗折强度(MPa) | 3天抗压强度(MPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 | 检测值 | Z比 分数 | 结果 判定 |
|  | 1 | 武汉华瑞卓成工程技术有限公司 | / | / | / | / | / | / | 175 | +0.17 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 8 | 湖北衡泰工程技术有限公司武汉分公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 213 | -1.46 | 满意 | 5.4 | -1.21 | 满意 | / | / | / |
|  | 9 | 湖北诚达建筑工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.1 | +0.91 | 满意 | 31.1 | 0 | 满意 |
|  | 11 | 武汉鑫辰建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 33.2 | +0.98 | 满意 |
|  | 12 | 湖北兴建盛建设工程质量检测有限公司沌口分公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 255 | +1.20 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 17 | 武汉伍联工程质量检测有限公司 | 2.47 | -1.20 | 满意 | 29.0 | +0.62 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 21 | 武汉工大土木工程检测有限公司 | 2.90 | +0.06 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 32 | 湖北恒祥工程检测有限公司 | 2.89 | +0.03 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 36 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心 | / | / | / | / | / | / | 166 | -0.58 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 37 | 武汉基石土木工程检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | 153 | -1.67 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 40 | 湖北迪泰信工程质量检测有限公司 | 3.17 | +0.85 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 41 | 武汉公正源建筑工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 29.9 | -0.56 | 满意 |
|  | 44 | 湖北神龙工程测试技术有限公司 | / | / | / | / | / | / | 166 | -0.58 | 满意 | 229 | -0.44 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 49 | 湖北蓝森林工程检测有限公司 | 2.67 | -0.61 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 50 | 武汉江岸建筑工程质量检测有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 244 | +0.51 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 58 | 湖北海泰建筑工程质量检测有限公司 | / | / | / | 29.0 | +0.62 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 32.1 | +0.47 | 满意 |
|  | 61 | 中铁大桥科学研究院有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 29.4 | -0.79 | 满意 |
|  | 62 | 武汉锦建建设工程质量检测有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.4 | -1.21 | 满意 | / | / | / |
|  | 66 | 九方安达工程技术集团有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 236 | 0 | 满意 | 5.2 | -1.82 | 满意 | 30.1 | -0.47 | 满意 |
|  | 71 | 湖北中冶建设工程检测有限公司 | 2.84 | -0.12 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 31.8 | +0.33 | 满意 |
|  | 73 | 湖北天明建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.5 | -0.91 | 满意 | / | / | / |
|  | 76 | 湖北仨力建设工程质量检测有限公司 | 2.90 | +0.06 | 满意 | / | / | / | 165 | -0.67 | 满意 | 210 | -1.65 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 78 | 武汉市翔实建筑工程检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.0 | +0.61 | 满意 | / | / | / |
|  | 105 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司枝江分公司 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 106 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心宜昌分中心 | 2.79 | -0.26 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 111 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司长阳分公司 | 3.24 | +1.05 | 满意 | / | / | / | / | / | / | 248 | +0.76 | 满意 | / | / | / | 28.9 | -1.02 | 满意 |
|  | 112 | 湖北中核建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 32.7 | +0.74 | 满意 |
|  | 116 | 宜昌建诚建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 229 | -0.44 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 117 | 湖北衡泰工程技术有限公司 | 3.10 | +0.64 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.9 | +0.30 | 满意 | / | / | / |
|  | 123 | 宜昌市中胜建设工程试验检测有限公司 | 2.83 | -0.15 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 125 | 湖北万祥工程技术有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 223 | -0.82 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 127 | 远安科正检测有限公司 | 2.80 | -0.23 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 135 | 襄阳志诚建设工程检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | 181 | +0.67 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 140 | 湖北起航工程技术服务有限公司 | / | / | / | 28.3 | -1.56 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 149 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司保康分公司 | 2.32 | -1.64 | 满意 | / | / | / | 180 | +0.58 | 满意 | 232 | -0.25 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 152 | 保康县智诚建设工程质量检测中心 | / | / | / | / | / | / | 181 | +0.67 | 满意 | / | / | / | 6.2 | +1.21 | 满意 | / | / | / |
|  | 155 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司 | 3.16 | +0.82 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 156 | 湖北建威建设工程质量检测有限公司 | 3.02 | +0.41 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 158 | 枣阳市精平建设工程检测有限责任公司 | 2.78 | -0.29 | 满意 | / | / | / | 178 | +0.42 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 163 | 武汉恒信德嘉检测技术有限公司葛店分场所 | 2.76 | -0.35 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 164 | 湖北富思特建设工程质量检测有限公司 | 2.84 | -0.12 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 167 | 鄂州市衡信建设工程质量检验测试中心 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.4 | -1.21 | 满意 | 28.5 | -1.21 | 满意 |
|  | 168 | 鄂州市恒强建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | 166 | -0.58 | 满意 | 235 | -0.06 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 170 | 湖北量四方工程检测有限责任公司恩施分公司 | / | / | / | / | / | / | 188 | +1.25 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 172 | 湖北神龙工程测试技术有限公司来凤分公司 | 2.54 | -0.99 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 173 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司恩施分公司 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 29.8 | -0.60 | 满意 |
|  | 176 | 湖北惠民检测技术有限责任公司建始分公司 | / | / | / | / | / | / | 180 | +0.58 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 179 | 湖北盛和建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | 28.6 | -0.62 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 185 | 湖北惠民检测技术有限责任公司鹤峰分公司 | / | / | / | / | / | / | 157 | -1.33 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 187 | 宜昌永祥建设工程质量检测有限公司建始分公司 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 188 | 湖北民建工程质量检测有限公司 | / | / | / | 29.2 | +1.25 | 满意 | / | / | / | 255 | +1.20 | 满意 | / | / | / | 28.6 | -1.16 | 满意 |
|  | 190 | 湖北同胜检测技术有限公司 | 2.76 | -0.35 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 193 | 湖北省建筑工程质量监督检验测试中心恩施实验室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.6 | -0.61 | 满意 | 30.8 | -0.14 | 满意 |
|  | 194 | 陆诚工程技术有限公司恩施实验室 | 2.70 | -0.53 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 196 | 湖北东锦工程质量检测有限公司恩施分公司 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | / | / | / | 236 | 0 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 197 | 来凤县正大建筑工程检测有限公司 | 2.72 | -0.47 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.1 | +0.91 | 满意 | 31.3 | +0.09 | 满意 |
|  | 199 | 陆诚工程技术有限公司咸丰实验室 | / | / | / | 28.6 | -0.62 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 201 | 陆诚工程技术有限公司来凤实验室 | 2.74 | -0.41 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 205 | 武汉科正工程技术有限公司恩施州试验室 | 2.59 | -0.85 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 207 | 湖北昊昌华工程质量检测有限公司 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | 167 | -0.50 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 226 | 武穴市紫光建筑工程质量检测中心 | 3.16 | +0.82 | 满意 | 28.9 | +0.31 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 229 | 蕲春华盛建设工程检测有限公司 | / | / | / | 29.2 | +1.25 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 230 | 黄梅县建筑工程材料检测中心 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6.2 | +1.21 | 满意 | / | / | / |
|  | 232 | 团风县精正建筑工程检测有限责任公司 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 233 | 湖北神龙工程测试技术有限公司黄石分公司 | 3.02 | +0.41 | 满意 | 28.8 | 0 | 满意 | / | / | / | 229 | -0.44 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 234 | 湖北广信质量检测有限公司阳新分公司 | 2.73 | -0.44 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 236 | 湖北佳境工程检测有限公司 | / | / | / | 29.4 | +1.87 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 241 | 大冶市华成建筑工程检测有限公司 | 2.72 | -0.47 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 242 | 大冶建设工程质量检测中心有限公司 | 2.73 | -0.44 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 243 | 阳新县建设工程质量检测中心 | 2.44 | -1.29 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 245 | 黄石市光明建筑检测有限责任公司 | 3.42 | +1.58 | 满意 | 29.2 | +1.25 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 248 | 沙洋县宏达建筑工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | 178 | +0.42 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 249 | 湖北楚强工程技术有限公司 | 2.91 | +0.09 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 250 | 京山智源工程检测有限公司 | / | / | / | 28.6 | -0.62 | 满意 | 162 | -0.92 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 251 | 荆门市诚安建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | 28.9 | +0.31 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 254 | 湖北万祥工程技术有限公司荆门分公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 224 | -0.76 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 255 | 荆门市新晨建筑工程检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30.4 | -0.33 | 满意 |
|  | 256 | 湖北倍通建设工程质量检测有限公司荆门分公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.7 | -0.30 | 满意 | / | / | / |
|  | 259 | 湖北建研科峰工程质量检测有限公司荆门分公司 | 3.46 | +1.70 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 265 | 湖北远隆建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | 28.6 | -0.62 | 满意 | 190 | +1.42 | 满意 | / | / | / | 5.8 | 0 | 满意 | / | / | / |
|  | 272 | 荆州市新海建设工程检测有限公司 | 2.68 | -0.58 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 273 | 监利县正信建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | 182 | +0.75 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 276 | 湖北省亚科工程技术有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 238 | +0.13 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 278 | 石首市鑫诚建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 226 | -0.63 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 286 | 湖北清宇建筑工程质量检测有限公司 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 287 | 潜江市四方建设工程质量检测有限公司 | 2.79 | -0.26 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.8 | 0 | 满意 | 33.7 | +1.21 | 满意 |
|  | 290 | 神农架锦余工程技术有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 227 | -0.57 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 291 | 神农架林区诚信建设工程质量检测有限责任公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 238 | +0.13 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 300 | 湖北永拓工程检测有限公司 | 2.34 | -1.58 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 301 | 十堰建郧建筑工程质量检测有限公司 | 3.00 | +0.35 | 满意 | 29.2 | +1.25 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 305 | 丹江口市建设工程质量检测中心 | / | / | / | 28.6 | -0.62 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 310 | 竹溪县鑫实建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.7 | -0.30 | 满意 | / | / | / |
|  | 312 | 九方安达工程技术集团有限责任公司广水分公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.6 | -0.61 | 满意 | / | / | / |
|  | 316 | 陆诚工程技术有限公司广水试验室 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | 184 | +0.92 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 320 | 随州立恒工程建设检测有限公司 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | / | / | / | 233 | -0.19 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 326 | 湖北中正工程技术有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.5 | -0.91 | 满意 | / | / | / |
|  | 331 | 武汉岩联工程技术有限公司咸宁分公司 | 2.89 | +0.03 | 满意 | / | / | / | 173 | 0 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 333 | 咸宁衡升建设工程质量检测有限责任公司嘉鱼分公司 | / | / | / | / | / | / | 186 | +1.08 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 336 | 湖北鼎信建工检测有限公司 | / | / | / | 28.8 | 0 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 338 | 湖北一洲建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.8 | 0 | 满意 | 28.9 | -1.02 | 满意 |
|  | 341 | 咸宁市厦宇建筑工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.9 | +0.30 | 满意 | / | / | / |
|  | 346 | 湖北谦元工程技术服务有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.5 | -0.91 | 满意 | / | / | / |
|  | 347 | 武汉轻工工程技术有限公司孝感分场所 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.4 | -1.21 | 满意 | / | / | / |
|  | 349 | 湖北衡泰工程技术有限公司孝昌分公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 260 | +1.52 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 350 | 湖北衡泰工程技术有限公司孝感分公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 250 | +0.89 | 满意 | 6.2 | +1.21 | 满意 | 30.7 | -0.19 | 满意 |
|  | 351 | 云梦正兴建设工程质量检测有限公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 241 | +0.32 | 满意 | / | / | / | / | / | / |
|  | 356 | 孝感真正建设工程质量检测中心 | 2.81 | -0.20 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.8 | 0 | 满意 | / | / | / |
|  | 360 | 武汉科正工程技术有限公司孝感实验室 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 35.2 | +1.91 | 满意 |
|  | 365 | 武汉建诚工程技术有限公司荆州实验室 | / | / | / | 29.2 | +1.25 | 满意 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
|  | 366 | 九方安达工程技术集团有限责任公司黄冈分公司 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 5.5 | -0.91 | 满意 | / | / | / |
|  | 367 | 武汉市建筑节能检测中心 | / | / | / | / | / | / | 161 | -1.00 | 满意 | / | / | / | / | / | / | 33.9 | +1.30 | 满意 |